**АНТИСЕПТИК НЕВЫМЫВАЕМЫЙ ХМ-11**

**Готовый состав**

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация** | |
| Назначение | Антисептик невымываемый ХМ-11 – это готовый к применению водный раствор для консервации древесины, без запаха, незначительно корродирует чёрные металлы. Усиленная защита от грибка, плесени, насекомых-древоточцев деревянных конструкций, находящихся в непосредственном контакте с грунтом и водой. Увеличивает срок службы древесины до 50 лет согласно ГОСТ 20022.0-2016. Сохраняет структуру и свойства древесины, не образует пленки и не нарушает воздухообмен. После нанесения древесина приобретает бурый оттенок и сохраняет текстуру. После обработки составом древесину можно склеивать и окрашивать. |
| Область применения | Предназначен для защиты элементов каркасных домов, нижних венцов в домах из бревна или бруса, стропильных систем, перекрытий, садовой мебели, оград, террас, причалов, рудничных стоек, столбов и опор ЛЭП, шпал и т.д. |
| Способ применения | Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.  Перед применением тщательно перемешать. Наносить равномерно на очищенную поверхность с помощью кисти, валика, распылением, погружением в раствор, вымачиванием или пропиткой под давлением.  Распыление: в 2 – 3 слоя с интервалом между обработками на 1-2 часа.  Под давлением или вымачивание: в течение не менее 6 часов в ванных из некорродируемых материалов.  Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания, но не менее, чем на 24 часа. Окончательная фиксация в древесине происходит по истечении 3 - 5 суток. В этот период древесину можно эксплуатировать. |
| Расход | Расход рабочего раствора 0,5 л/м². |
| Меры предосторожности | Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При работе с антисептиком использовать индивидуальные средства защиты: спецодежду, очки, перчатки, респираторы. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Избегать попадания состава в окружающую среду. Беречь от детей! |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание, после размораживания и перемешивания свойства сохраняются. |
| Состав | Вода, сульфат меди, натрий двухромовый, стабилизатор. |
| Стандарт (ТУ, ГОСТ) | **ГОСТ 28815-2018** |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Номинальный объем | 5 л, 10 л |
| Производитель | ООО «Просепт», Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А, пом. 5Н, оф. 405 |
| Номер партии/Дата изготовления | № партии: ххххххх и дата изготовления дд.мм.гггг. |
| Штрих-код | 4680008149657 – 5 л  4680008149831 – 10 л  4680008149930 – 20 л |
| Артикул | 066-5 – 5 л  066-10 – 10 л  066-20 – 20 л |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация** | |
| Аннотация |  |
| Способ применения | ҚОЛДАНУ ӘДІСІ |
| Меры предосторожности | САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ: |
| Хранение: | САҚТАЛУЫ: |
| Состав: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  |   ҚҰРАМЫ: |
| Срок годности | ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: |
| Производитель | Өндіруші: |
| Номер партии/Дата изготовления | Қөп саны  / Шығарылған күні |