**Герметик акриловый по дереву для «Тёплого шва»**

Специальный герметик на акриловой основе
для работ по дереву для герметизации швов и стыков. Для внутренних и наружных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание и область применения**  | **Рекомендации по применению** |
| **Описание**Герметик «CEMMIX» для «тёплого шва» – это специальный герметик, **предназначенный для утепления и заделки швов в деревянных, брусовых, каркасных строениях и сооружениях**, внутри и снаружи помещения. Повышенные эластичные свойства позволяют выдерживать продольное и поперечное растяжение. Специально разработанная композиция на основе высококачественного акрила и сложных сополимеров, сочетает в себе качества герметика, теплоизоляции и гидроизоляции. Применение герметика по дереву для «тёплого шва» исключает появление сквозняков, устраняет «мостики холода». **Применение**- объекты деревянного и каркасного домостроения;- заполнение швов между бревнами, брусом и другими стыками;- установка дверных и оконных блоков, обсад, окосячек;- герметизация и заделка трещин шириной до 5 см;- подходит для внутренних и наружных работ. | **Подготовка основания**Очистить поверхность от жиров, масел, грязи, пыли и остатков после прежних герметиков и других похожих загрязнений. Поверхность должна быть сухой и чистой (исключить нанесение на мокрые поверхности). **Нанесение материала**Нанесение необходимо производить при температурах от +5°С до +25°С. Инструменты: ручные или пневматические пистолеты, шпатель. Герметик накладывать медленным, однообразным движением, тщательно заполняя щель, так чтобы шов был свободным от воздуха. Шов разгладить шпателем в течение 15 минут от наложения герметика.**Очистка оборудования**Инструменты промывают водой или растворителем немедленно после применения или при перерывах в работе. Высохший материал удаляется только механически. |
|  |
|  |
| **Технические характеристики** | **Состав** |
|  |  |  |  | Акриловые полимеры, функциональные добавки, наполнители, колоранты. |
|  | **Внешний вид материала** |  паста |  |
|  | **Плотность, кг/л** | 1,2 ± 0,05 |  |
|  | **Скорость полимеризации при +20°С,****при относительной влажности 65%, мм/час** | 2/24 |  |
|  | **Начальное время полимеризации, мин** | 75 |  |
|  | **Допустимая деформативность шва, %** | ±20 |  |
|  | **Относительное удлинение при разрыве, %** | 300 |  |
|  | **Температура эксплуатации, °С** | от -40 до +60 |  |
|  | **Температура нанесения, °С** | от +5 до +30 |  |
|  | **Прогнозируемый срок службы, лет** | не менее 20 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Цвета, транспортировка, упаковка и хранение** |
| ШТРИХ КОД | Цвета: Хранение следует осуществлять при температурах от +5°С до +25°С.Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке. |
| **Меры безопасности** |
| При попадании герметика в глаза или на слизистую оболочку тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. |