ЭКОДОМ® Грунт-эмаль по ржавчине 3в1

Назначение:

защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией с толщиной ржавчины до 100мкм

Область применения:

снаружи и внутри помещений по новым и ранее окрашенным стальным и чугунным поверхностям (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)

Свойства:

- быстросохнущая

- атмосферостойкая

- антикоррозионная

- допускает нанесение прямо по ржавчине

- хорошая адгезия к пораженной коррозией поверхностям

- удобная при нанесении

- ударопрочная

- выпускается в готовых цветах по каталогу RAL

Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на очищенную от старых отслаивающихся покрытий и рыхлого ржавого слоя поверхность. Перед нанесением поверхность обезжирить универсальным растворителем Dali (или сольвентом, ксилолом, Р-646/Р647). После обезжиривания начисто протереть сухой, чистой тканью. Окрасочные работы проводить при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +8°С кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя.

Не рекомендуется: наносить грунт-эмаль на поверхность, ранее окрашенную НЦ или ХВ материалами, запрещено разбавлять Уайт-спиритом.

Технические данные:

| Состав | синтетические смолы с целевыми добавками, пигменты, наполнители, растворитель, антикоррозионные добавки |
| --- | --- |
| Методы нанесения | кисть, валик, распыление |
| Разбавление | не более 10% от массы |
| Растворитель | сольвент, ксилол, Р-646/647 |
| Температура применения | от + 8°С, относительная влажность воздуха менее 70% |
| Количество слоев | 1-2 |
| Расход в 1 слой | 1 кг на 7-10 м² в зависимости от цвета и способа нанесения |
| Время высыхания (при t° +20±2°C и влажности воздуха не более 70%) * | контактное – до 4 часов межслойная сушка от 30 минут до 1 часа или не менее 7 суток набор прочности покрытия 14 дней |
| Блеск покрытия | полуматовый |
| Вязкость в таре ВЗ-246(4мм), сек. | не менее 80 |
| Готовые цвета | Белый RAL 9010, Зеленый мох RAL 6005, Коричневый RAL 8017, Красно-коричневый RAL 3009, Черный RAL 9005, Серый |
| Колеровка - ручная | белый цвет – Универсальными пастами Dali™ допускается колеровка путем смешивания грунт-эмали различного цвета |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды | не менее 48 часов |
| Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) | до 5 лет |
| Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений) | не менее 10 лет |
| Очистка инструмента | сольвент, ксилол, Р-646/647 |
| Хранение и транспортировка | при температуре от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании |
| Срок годности | 24 месяца в заполненной герметичной таре |
| Фасовки | 1; 2,5; 10кг |

*При температуре ниже +17⁰С и/или от. влажности воздуха выше 70% время высыхания может увеличиться.